MATA GŁUSZĄCA “FLEX”

Mata głusząca “FLEX” jest bardzo elastyczną samoprzylepną płytą wygłuszającą

z materiału będącego mieszanką bitumu, uplastyczniaczy, elastomerów i wypełniaczy

o różnej ziarnistości. Stosowana jest w miejscach narażonych na wibracje. Szczególnie odpowiednia do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest duża elastyczność nawet

w niskich temperaturach.

Charakterystyka:

| gęstość | 1,8-2,0 g/cm3 |
| --- | --- |
| grubość | 1,5 mm – 2 mm |
| tolerancja grubości | +/- 10% |
| temperatura użytkowania | -20/+80 oC |
| odporność na temp. przez krótki okres | +120 oC |
| temperatura składowania | +10/+35oC |
| szybkość spalania (wg UNI ISO 3795) | < 20 mm/min |
| palność (wg FM VSS-302) | klasa SE/NBR |

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.